Тактильная плитка для улицы (ТПУ, 300х300 мм) самоклеящаяся

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-tpu-samokleiuschayasya

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильная плитка | Плитка должна быть произведена согласно ГОСТ Р 52875-2007. Самоклеящаяся основа, не требует дополнительного клея. Не рекомендуется для использования на улице. Технические характеристики: Тактильная плитка должна быть изготовлена из ПВХ, представлять собой самоклеящуюся основу и подходить для использования в помещениях. Цвет желтый — наличие Толщина основания, мм — не менее 2 Высота рифов, мм — не менее 7 Размер, мм — от 270х270х4 до 330х330х10 Узор на выбор: конусообразные рифы, квадратные рифы (пирамидки), продольные и диагональные полосы. Стенки предупредительных индикаторов должны иметь скошенные стороны под углом 45 градусов согласно ГОСТ Относительное удлинение до разрыва — не менее 200% Температура использования, °С: от -20 до +80 |