Тактильная плитка для помещений (ПВХ, 300х300 мм, конусообразные рифы в шахматном порядке)

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/plitka-taktilnaya-dlya-pomeschenii-pvkh-300kh300kh4-mm-konusoobraznye-rify

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильная плитка | Плитка должна быть выполнена по ГОСТ Р 52875-2018. Крепление должно быть на полиуретановый клей. Не рекомендуется для использования на улице. Технические характеристики: Тактильная плитка должна быть изготовлена из ПВХ и подходить для использования в помещениях. Цвет: желтый Толщина основания, мм — не менее 1 Высота рифов, мм — не менее 3 не более 4,5 Размер, мм — от 270х270х3 до 330х330х6 Расположение рифов: конусообразные в шахматном порядке Относительное удлинение до разрыва — не менее 200% Температура использования, °С: от -15 до +50 |