Тактильная плитка для улицы (ПУ, 500х500 мм, конусообразные рифы в шахматном порядке)

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/plitka-taktilnaya-trotuarnaya-poliuretanovaya-500kh500kh6-mm-konusoobraznye-sh-rify

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильная плитка | Плитка должна быть выполнена по ГОСТ Р 52875-2018. Крепление должно быть на полиуретановый клей. Рекомендуется для использования на улице. Технические характеристики: Тактильная плитка должна быть изготовлена из полиуретана Цвет: желтый Толщина основания, мм — не менее 1 Высота рифов, мм — не менее 4 не более 5,5 Размер, мм — от 470х470х3 до 530х530х7 Расположение рифов: конусообразные в шахматном порядке Относительное удлинение до разрыва — не менее 200% Температура использования, °С: от -40 до +50 |