Полоса светонакопительная фотолюминисцентная для маркировки стен и поверхностей

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/polosa-svetonakopitelnaya-fotoliuministsentnaya-dlya-markirovki-sten-i-poverkhnostei

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Самоклеящаяся лента | Светонакопительная самоклеящаяся полоса для маркировки стен и др. поверхностей в помещении. Применяется для обозначения границ конструкций и элементов пожарной безопасности в помещениях в рамках Доступной среды, согласно СП 59.13330.2016. Технические характеристики: Лента должна представлять собой поливинилхлоридную основу с гладкой поверхностью, на обратную сторону которой должен быть нанесен клеевой состав, позволяющий ее закрепить. Ширина, мм — не менее 50 Толщина пленки, мм — не менее 0,35 Яркость послесвечения через 10 мин, mcd/m2 — не менее 110 Цвет ленты в светлое время: светлые оттенки жёлтого или зелёного цвета Цвет ленты в тёмное время: яркие оттенки зелёного Намотка в рулоне, м — не менее 18 Время достижение максимальной яркости после отключения света , мин — не более 10 Время послесвечения, час — не менее 10 Поверхность гладкая — наличие Лента должна накапливать энергию света от любого рассеянного источника света днем, а в темное время суток должна обозначать опасные участки. Количество подзарядок светом должно быть неограниченным. Лента должна быть изготовлена согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 с Изменением №1. |