Тактильная плитка для помещений (ПВХ, 500х500 мм, диагональные полосы)

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-dlya-pomeschenii-pvkh-500kh500-mm-diagonalnye-polosy

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильная плитка | Плитка должна быть выполнена по ГОСТ Р 52875-2007. Крепление должно быть на полиуретановый клей. Не рекомендуется для использования на улице. Технические характеристики: Тактильная плитка должна быть изготовлена из ПВХ и подходить для использования в помещениях. Цвет желтый — наличие Толщина основания, мм — не менее 2 Высота рифов, мм — не менее 5 Размер, мм — от 450х450х4 до 550х550х10 Узор на выбор: конусообразные рифы, квадратные рифы (пирамидки), продольные и диагональные полосы. Стенки предупредительных индикаторов должны быть скошенные стороны под углом 45 градусов согласно ГОСТ Относительное удлинение до разрыва — не менее 200% Температура использования, °С: от -15 до +50 |