Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/polosa-kontrastnaya-50-100-150-mm-v-rulone-33-m

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Лента для маркировки | Лента для маркировки дверных проемов, нанесения контрастной разметки на полу, ступенях и других поверхностях, для информирования слабовидящих. Технические характеристики: Лента должна представлять собой полимерную основу с нанесенным на нее клеем из синтетического вещества. Плотность, мкм — не менее 180 Прочность на разрыв, Н/см — не менее 30 Удлинение до разрыва, % — не менее 200 Ширина на выбор, мм — не менее 50 Цвет желтый Намотка рулон, м — не менее 33 |