Пандус для инвалидов откидной складной из оцинкованной стали до 3 метров

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-iz-otsinkovannoi-stali-otkidnoi-skladnoi-dlinoi-do-3-m

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус | Пандус откидной должен быть выполнен из оцинкованной стали. Должны обладать стандартной шириной полозьев, подходящей для всех типов детских и инвалидных колясок. Пандус должен надежно крепиться к лестничным перилам или стене Технические характеристики: Толщина металла, мм — не менее 1,4 и не более 2 Ширина полозьев, мм — не менее 185 и не более 195 Ширина пандуса по внешним габаритам, мм — не менее 670 и не более 690 Высота бортиков у полозьев, мм — не менее 35 и не более 45 Максимальная нагрузка, кг – не менее 150 Длина изделия, метр — не менее 3 |