Плитка тактильная тротуарная (ПУ, 300х300 мм, конус шахматное)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-tpu-300x300-konus?color=6&size=600>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Плитка тактильная тротуарная | Назначение:  Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следования  Характеристики:  – Вид: плитка тротуарная с тактильными элементами в виде конусообразных рифов, расположенных в шахматном порядке  – Размер, мм:  плитка: не менее 270х270 не более 330х330  толщина основания, мм: не менее 1,2  высота рифа, мм: не менее 4  – Соответствие ГОСТ Р и СП: наличие.  – Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.  – Материал плитки: полиуретан или эквивалент.  – Цвет: желтый  – Узор плитки: конусообразные рифы, расположенные в шахматном порядке  – Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200  – Температура использования, °С: от -40 до +50 |