Плитка тактильная тротуарная (ПУ, 500х500 мм, диагональные полосы)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-dlya-ulitsy-poliuretanovaya-500kh500-mm-diagonalnye-polosy>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Плитка тактильная тротуарная  | Назначение:Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следованияХарактеристики:– Вид: плитка тротуарная с тактильными элементами в виде диагональных полос– Размер, мм:плитка: не менее 470х470 не более 530х530толщина основания, мм: не менее 1,5высота рифа, мм: не менее 4– Соответствие СП: наличие.– Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.– Материал плитки: полиуретан или эквивалент.– Цвет: желтый– Узор плитки: диагональные полосы– Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200– Температура использования, °С: от -40 до +50 |