Лента маркировочная, с абразивным покрытием, фотолюминесцентная, зеленая, ширина 50 мм, намот 18м

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/polosa-svetonakopitelnaya-fotoliuminestsentnaya-gladkaya-dlya-markirovki-sten-i-poverkhnostei-50-mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Лента маркировочная | Назначение:  Лента для маркировки ступеней и других поверхностей в помещении помогает ориентироваться слабовидящим и людям с ослабленным зрением при отключении освещения.  Характеристики:  – Тип: светонакопительная противоскользящая самоклеящаяся  – Основа ленты: полимерная с шероховатой поверхностью "с крошкой", наподобие наждачки  – Обратная сторона ленты: клеевой состав для закрепления на любой гладкой поверхности.  – Толщина, мм: не менее 0,7  – Намотка в рулоне, м: не менее 18  – Ширина рулона на выбор, мм: не менее 45 не более 55  – Время достижение максимальной яркости после отключения света, мин: не более 10  – Время послесвечения, час: не менее 10  – Цвет ленты в светлое время: желто-зеленый  – Цвет ленты в тёмное время: яркие оттенки зелёного  – Лента должна накапливать энергию света от любого рассеянного источника света днем, а в темное время суток должна обозначать опасные участки: наличие.  – Количество подзарядок светом: неограниченное.  – Соответствие ГОСТ Р : наличие. |